Anexa 2.2.

Fișa tehnică „Pilon conic din beton armat tip SK 22.1-2.1 (CK 22.1-2.1)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.2.1) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.2.1) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 4847 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | C 35/45 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 1,9 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | 45 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 326 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 108,6 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | ≥ XF2 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | ≥ XC3 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A800 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 12 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 1000 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 800 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | VR1 |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 4 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 720 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 25 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 2.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );

Anexa 3.2.

Fișa tehnică „Pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.1 (CK26.1-6.1)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.3.1) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.3.1) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 6910 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | C 35/45 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 2,5 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | 45 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 452,2 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 188,8 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | ≥ XF2 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | ≥ XC3 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A800 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 12 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 1000 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 800 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | VR1 |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 4 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 720 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 25 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 3.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );

Anexa 4.2.

Fișa tehnică „Pilon cilindric din beton armat tip SC20.2-1.1 (CЦ20.2-1.1)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.4.1) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.4.1) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 10156 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | C 35/45 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 3,65 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | 45 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 1236,4 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 296,5 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | ≥ XF3 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | ≥ XC3 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A800 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 14 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 1000 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 800 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | VR1 |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 5 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 1085 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 31 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 4.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );