**TABELUL**

indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip **Rip-Stop**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un.  măs. | Indici calitativi | | Unitatea de măsură | Valoarea indicelui |
|  | Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică) | | % | **50±5 bumbac**  **50±5 naylon (polyamid PA)** |
|  | Densitatea superficială | | gr/m² | **245±5** |
| Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) | | | | |
|  | La spălare (GOST 9733.4) | |  |  |
| * Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| * Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| Transpiraţiei (GOST 9733.6) | |  |  |
| * Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| * Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| **La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)** | | baluri | **≥ 4** |
| Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
| Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) | | baluri | **≥ 4** |
|  | Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0  Regim С11П 9 O1) | | | |
| * urzeală | | % | **± 2** |
| * bătătură | | % | **±2** |
|  | Lăţimea ruloului | | cm | **150 ±2** |
|  | Lungimea ruloului (întreg) | | m.l. | **≥ 70** |
|  | Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile  50 x 200 mm (GOST 3813) | | N (kgc) |  |
|  | * urzeală | | N (kgc) | **≥ 1250** |
|  | * bătătură | | N (kgc) | **≥ 950** |
|  | Numărul de fire de ață pe 10 cm | |  |  |
|  | * urzeală | | fire | **370±5** |
|  | * bătătură | | fire | **210±3** |
|  | Rezistenţa la uzură | | cicluri | **≥ 5000** |
| Indicii fizico-igienici | | | | |
|  | | Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833) | mcg/gr | **< 500** |
|  | | Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2) | % | **≥6** |
|  | | Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77) | dm³/m² | **≥ 20** |

|  |
| --- |
|  |

**TABELUL**

indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip **SATIN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Un.  măs. | Indici calitativi | Unitatea de măsură | Valoarea indicelui |
| 1. | Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică) | % | **60 ± 5 bumbac**  **40 ± 5 poliester** |
| 2. | Densitatea superficială | gr/m² | **345 ±5** |
| 3. | **Impermeabilitatea la apă** (Reglementarea tehnică) | mmH2O | **≥ 200** |
| Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) | | | |
| 4. | La spălare (GOST 9733.4) |  |  |
| * Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| * Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| Transpiraţiei (GOST 9733.6) |  |  |
| * Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| * Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| **Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)** | baluri | **≥ 4** |
| Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | **≥ 4** |
| 5. | Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0 Regim С11П9O1) | | |
| * urzeală | % | **± 2** |
| * bătătură | % | **± 2** |
| 6. | Lățimea ruloului | cm | **150± 2** |
| 7. | Lungimea ruloului (întreg) | m.l. | **≥ 50** |
| 8. | Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile  50 x 200 mm (GOST 3813) | N (kgc) |  |
|  | * urzeală | N (kgc) | **≥ 1500** |
|  | * bătătură | N (kgc) | **≥ 1300** |
| 9. | Rezistenţa la uzură | cicluri | **≥ 3500** |
| Indici fizico-igienici | | | |
| 10. | Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833) | mcg/gr | **< 1000** |
| 11. | Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2) | % | **≥ 6** |
| 12. | Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77) | dm³/m² | **≥ 20** |