TABELUL

indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip Rip-Stop

| Un. măs. | Indici calitativi |  | Unitatea de măsură | Valoarea indicelui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică) |  | % | 50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid PA) |
|  | Densitatea superficială |  | gr/m² | 245±5 |
| Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) |  |  |  |  |
|  | La spălare (GOST 9733.4) |  |  |  |
|  | - Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | - Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | Transpiraţiei (GOST 9733.6) |  |  |  |
|  | - Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | - Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) |  | baluri | ≥ 4 |
|  | Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0 Regim С11П 9 O1) |  |  |  |
|  | - urzeală |  | % | ± 2 |
|  | - bătătură |  | % | ±2 |
|  | Lăţimea ruloului |  | cm | 150 ±2 |
|  | Lungimea ruloului (întreg) |  | m.l. | ≥ 70 |
|  | Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813) |  | N (kgc) |  |
|  | - urzeală |  | N (kgc) | ≥ 1250 |
|  | - bătătură |  | N (kgc) | ≥ 950 |
|  | Numărul de fire de ață pe 10 cm |  |  |  |
|  | - urzeală |  | fire | 370±5 |
|  | - bătătură |  | fire | 210±3 |
|  | Rezistenţa la uzură |  | cicluri | ≥ 5000 |
| Indicii fizico-igienici |  |  |  |  |
|  |  | Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833) | mcg/gr | < 500 |
|  |  | Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2) | % | ≥6 |
|  |  | Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77) | dm³/m² | ≥ 20 |

TABELUL

indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip SATIN

| Un. măs. | Indici calitativi | Unitatea de măsură | Valoarea indicelui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Compoziţia fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică) | % | 60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester |
| 2. | Densitatea superficială | gr/m² | 345 ±5 |
| 3. | Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică) | mmH2O | ≥ 200 |
| Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) |  |  |  |
| 4. | La spălare (GOST 9733.4) |  |  |
|  | - Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | - Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | Transpiraţiei (GOST 9733.6) |  |  |
|  | - Schimbarea culorii iniţiale (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | - Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
|  | Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) | baluri | ≥ 4 |
| 5. | Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0 Regim С11П9O1) |  |  |
|  | - urzeală | % | ± 2 |
|  | - bătătură | % | ± 2 |
| 6. | Lățimea ruloului | cm | 150± 2 |
| 7. | Lungimea ruloului (întreg) | m.l. | ≥ 50 |
| 8. | Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813) | N (kgc) |  |
|  | - urzeală | N (kgc) | ≥ 1500 |
|  | - bătătură | N (kgc) | ≥ 1300 |
| 9. | Rezistenţa la uzură | cicluri | ≥ 3500 |
| Indici fizico-igienici |  |  |  |
| 10. | Conţinutul de formaldehide libere (GOST 25617 şi ISO 1833) | mcg/gr | < 1000 |
| 11. | Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2) | % | ≥ 6 |
| 12. | Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77) | dm³/m² | ≥ 20 |