Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale-G): LOT XXI

Raionul Ialoveni G106-M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G106-M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km 27.100-30.900 (3800m.l.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila/ Accese/ Platforme |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat (egalizare prin frezare adincimea stratului de: Hmed=2 cm) | m2 |  | 13 300,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | TsI51B8 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 532,00 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 26 600,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 15,59 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 5 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la:5 cm BA16 | m2 |  | 1 330,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,1150 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0006 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  |  | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0080 |  |
| 6 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 638,40 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 1,0100 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  |  | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 26 600,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Casete I |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,85 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 456,00 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm | m3 |  | 260,00 |
|  |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16 mm) | m3 | 0,2030 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.32-63 mm) | m3 | 1,2190 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,78 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de H=6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 300,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,39 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 300,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.3. Casete II |  |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,99 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 16 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm | m3 |  | 22,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  |  | Balast LA30 fr.0-63 | m3 | 1,2200 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  |  | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 17 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (NUMAI LUCRU) H=25cm | m3 |  | 55,00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  |  | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 18 | DZ01B(F) | Amestecul stabilizat, balast, cu 5% ciment (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015) | m3 |  | 55,00 |
|  |  | Amestecul stabilizat, balast, cu 5% ciment | m3 | 1,2900 |  |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,132 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de H=6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 220,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,07 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 220,00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.4. Constructia podeti tubulare d=1.00m L=17.5m |  |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,75 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 15,60 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.32-63 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 26 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 14,50 |
|  |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 27 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS100*2.5*3) | m3 |  | 9,31 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  |  | Tuburi din beton armat (tub teava (TS100*2.5*3) Y=1.33) | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 28 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10) | m3 |  | 2,02 |
|  |  | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  |  | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi (ST10) Y=1.01) | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 29 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripe ST4) | m3 |  | 3,92 |
|  |  | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  |  | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (aripe (ST4) Y=0.98) | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 30 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 8,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0068 |  |
|  |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  |  | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 31 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 89,50 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0045 |  |
|  |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 32 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 5,00 |
|  |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  |  | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |  |
| 33 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,40 |
|  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 34 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,40 |
|  |  | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  |  | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 35 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  |  | Beton c16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 36 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=15 cm (12cm) pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,145 |
|  |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |  |
|  |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) | m3 | 10,7000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 37 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-3) | 100m2 |  | -0,145 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |  |
| 38 | DI130 | Consolidarea albiei la intraree cu beton monolit h=15 cm (8cm) pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,10 |
|  |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |  |
|  |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) | m3 | 10,7000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 39 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -0,10 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  |  | Beton C16-20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |  |
| 40 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 74,00 |
|  |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  |  | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 41 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,60 |
|  |  | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  |  | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 42 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Pinten) | m3 |  | 1,40 |
|  |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.5. Acostamente |  |  |  |
| 43 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 87,00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 44 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 5,22 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 45 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 5 800,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.6. Siguranta |  |  |  |
| 46 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 48,00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 47 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 48,00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 48 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 180,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  |  | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 49 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 290,00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 50 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Montarea parapet NEW JERSEY din plastic ) | buc |  | 26,00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei (Parapet NEW JERSEY din plastic) | buc | 1,0000 |  |
| 51 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 570,00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |

Valoarea estimată calculată fară TVA 12 212,50 mii lei

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |