| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |
| Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei, pentru anul 2024 – Acid sulfuric tehnic (H2SO4) (REPETAT) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul Calificarea - calitatea 1 Aspectul exterior - lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, % - 92-94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de 0,02 Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de 6 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de 0,05 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357