CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIA ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI

1. INFORMAȚII GENERALE.

  - Echipamentul de protecție care se va achiziționa trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce el însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

  - Echipamentul de protecție trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție  la locul de muncă.

  - Echipamentul de protecție trebuie să poarte marcajul de conformitate European CE, care atestă conformitatea cu cerințele de securitate pentru asigurarea sănătății și securității utilizatorilor.

  - În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

  - Ofertanții vor prezenta odată cu oferta tabelul completat de confirmare a corespunderii produselor cu specificațiile tehnice la fiecare lot în parte, conform anexei nr. 4 din prezentul caiet de sarcini.

| Echipament individual de protecție pentru pompieri |
| --- |
| Nr. | Denumirea produsului | Cantitate | Specificații tehnice | Standard aplicabile | Valoarea estimată în lei MDL |
|  | Costum de protecție pentru pompieri cu mănuşi cu jambiere | set | 335 | Conform anexei nr.1 | SM SR EN469:2010 SM SR EN 388:2016 SM SR EN407:2010 | 3649100 |
|  | Centură de siguranţă pentru pompieri | buc | 335 | Conform anexei nr.2 | SM SR EN 358:2008 | 314900 |
|  | Cagulă pentru pompieri | buc | 335 | Conform anexei nr.3 | SM SR EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004 EN ISO 11612 | 174200 |
| Valoarea estimativă totală în lei MDL | 4138200 |

Anexa nr.1

la caietul de sarcini IGSU

nr._______ din ___.___.2021

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 335 seturi compuse din:

  - costum de protecție pentru pompieri (pantaloni și scurtă) – 335 buc;

  - mănuși cu jambiere pentru pompieri – 335 perechi.

- Dispoziții generale:

  - Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri.

  - Costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri vor face parte din categoria de îmbrăcăminte individuală pentru intervenţie la incendii şi acţiuni similare.

  - Costumul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă impuse de standardele UE şi cerinţele Asociaţiei comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte  de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2).

  - Costumul va fi confecţionat din materiale speciale, care asigură protecţia contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi A1 – D4 (44 – 62) şi are culoarea albastru-închis, cu benzi reflectorizante și fluorescente.

  - Costumul și mănușile vor permite spălarea automată la o temperatură de  maxim 600C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald.

  - Durata de garanţie a produsului va fi de cel puțin 24 luni, în condiţiile normale de utilizare şi întreţinere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Produsul gata confecţionat va corespunde prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat/aprobat.

  - În cazul în care prin utilizarea produsului nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

  - Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE.

- Necesar costume:

| Mărimi | A2 | B2 | B3 | C2 | C3 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seturi | 45 | 100 | 95 | 35 | 20 | 20 | 20 |

- Materialele utilizate la confecționarea costumului:

  - La realizarea costumului de protecţie pentru pompieri se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor:

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Utilizarea |
| --- | --- | --- |
| A. | MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ |
|  | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis | Material de bază pentru scurtă şi pantaloni |
| 2. | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| 3. | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de 115± 7 g/mp | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| B. | MATERIALELE AUXILIARE |
| 1. | Bandă termoadezivă | Pentru impermeabilizarea cusăturilor |
| 2. | Fermoar metalic | Pentru închiderea – deschiderea piepţilor scurtei şi a şliţului de la pantalon |
| 3. | Benzi reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm. | Elemente reflectoare aplicate pe scurtă şi pantalon |
| 4. | Elastic cu lăţimea de 3,5 cm | Pentru bretelele pantalonului şi ajustarea pe talia a acestuia |
| 5. | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 3,5 cm | Pentru ajustarea bretelelor pantalonului |
| 6. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 2,5 cm | Pentru închiderea frontală a piepţilor, gulerului, clapelor buzunarului, reglarea manşetelor, a terminaţiei pantalonului. |
| 7. | Aţă ignifugă Nm 40/3 | Pentru executarea cusăturilor de asamblare |
| 8. | Aţă ignifugă Nm 70/3 | Pentru executarea surfilării |
| 9. | Tricot patent 1:1 cu lăţimea de 8 cm realizat din fire ignifuge | Terminaţia mânecilor, fixată pe căptuşeală |
| 10. | Etichetă textilă şi etichetă de carton | Marcare, mărime |
| 11. | Pungă polietilenă | Ambalare |

  - Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug.

  - Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar),  dublat  pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2.

  - În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%).

  - Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse:

    - membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă;

    - suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanţier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă.

Notă: Aceste materiale vor forma un tot unitar, iar expresia „tot unitar” defineşte un ansamblu întreg, omogen şi inseparabil.

  - Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează.

  - Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat.

Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

  - Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoartele de încercări şi certificate de conformitate.

  - Dacă produsele prezentate vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele vizibilitate prevăzute de anexa B din EN 469:2006.

- Confecționarea costumului de protecție pentru pompieri.

  - Costumul de protecţie pentru pompieri se va compune din scurtă, pantaloni și mănuși cu jambiere pentru pompieri.

  - Caracteristici tehnice pentru scurtă:

    - Scurta se va compune din piepţi, spate şi mîneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică.

    - Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată.

    - Mînecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate).

    - Ajustarea mînecilor la încheietura mînii se va face cu bridă de ajustare cu bandă velcro.

    - La terminaţii mînecile vor avea fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 80 mm.

    - Scurta va fi deschisă în faţă şi se va închede cu fermoar metalic detaşabil şi bandă velcro cu lăţimea de 2,5 cm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 10 cm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul.

    - Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 23 cm de marginea inferioară vor fi fixate de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între benzi de 10 mm.

    - Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui.

    - Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului.

    - Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, pentru prinderea stației radio/lanternei de grup.

    - Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei.

    - Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut) pentru salvare/evacuare, cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei.

    - Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %.

    - Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 100 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro.

    - Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptuşeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare.

  - Caracteristici tehnice pentru pantaloni:

    - Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro.

    - La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu catarame.

    - Pantalonii se vor ajusta pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral.

    - Pantalonii vor fi căptuşiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu ţesătură din viscoză şi din aramidă.

    - La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100 %, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon  cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble.

    - La o distanţă de 23 cm de marginea inferioară a pantalonului se va  fixa două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 10 mm.

    - Ajustarea pantalonului la terminaţie se va face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 25 mm, care se va aplica la 70 mm de tiv. Brida va avea lungimea de 120 mm şi lăţimea de 50 mm.

    - Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare.

    - Toate cusăturile pe care se va aplica benzi de etanşare se vor supune verificărilor de impermeabilizare la apă, determinări care se fac pe produsul gata confecţionat.

    - Îmbinările de la umăr, îmbinările laterale ale scurtei şi pantalonului se vor realiza prin cusături de închidere surfilate.

    - Îmbinările de la răscroiala mânecii scurtei se vor realizaa prin cusături simple şi surfilate.

    - Tighelele de pe faţa costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte.

    - Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate. Îmbinările nu trebuie să fie încreţite.

  - Caracteristici tehnice a mănușilor cu jambiere pentru pompieri:

    - Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării.

    - Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă.

    - Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne.

    - Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată;

    - Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon;

    - Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint.

    - La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură.

    - Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid.

    - Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm.

    - Necesar mănuși.

| Mărimea | 9/M | 10/L | 11/XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Perechi | 35 | 200 | 100 |

- Marcarea şi ambalarea costumului și mănușilor.

    - Scurta, pantalonul și mănușile cu jambiere vor fi marcate cu numărul standardului în vigoare (la momentul executării produselor) și cu marcajul CE

    - Pe eticheta costumului va fi înscris nivelul de performanţă după cum urmează:

- Xf2 şi Xr2 – pentru nivelul protecţiei împotriva căldurii (flacăra, respectiv radiaţie);

- Y2 – pentru nivelul rezistenţei la presiunea hidrostatică iniţială;

- Z2 – pentru nivelul rezistenţei la vaporii de apă.

    - Fiecare produs va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricaţiei, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. De asemenea costumul de protecţiei pentru pompieri va fi însoţit de informaţiile privind folosirea. Aceste instrucţiuni vor fi întocmite de furnizor.

    - Costumul va fi ambalat în pungă de polietilenă, individual, luîndu-se toate măsurile de prevenire a degradării costumelor.

- Propunerea tehnică va fi însoţită în mod obligatoriu de:

    - Mostră de produs – marcată conform cerinţelor prestabilite - 1 buc.

    - Materiile prime de bază precizate în pct. 4.1. vor avea marginile originale cu ştampile aplicate, la un capăt de către furnizor (producătorul ţesăturii), iar la celălalt capăt de către laboratorul care a efectuat analizele.

    - Rapoarte de încercări – pentru materiile prime de bază şi pentru materialele auxiliare ale căror caracteristici vor fi prezentate în specificaţia tehnică în original sau copia legalizată, emise pentru procedura de achiziţie, cu precizarea că operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine.

    - Documentele trebuie să fie emise de un laborator specializat, neutru şi acreditat care nu aparţine operatorului economic sau furnizorului (producătorului) de materie primă.

Anexa nr.2

la caietul de sarcini IGSU

nr._______ din ___.___.2021

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CENTURĂ PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 335 centuri pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Caracteristici tehnice:

  - Destinată condițiilor grele de lucru.

  - Rezistență termică.

  - Realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat.

  - Lăţimea centurii – 85 mm.

  - Cataramă de închidere cu dubla siguranță.

  - Cataramă de ajustare și siguranța suplimentara.

  - Inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit.

  - Mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt.

- Necesar centuri:

| Mărimea | M-L 90-100 cm | L-XL 100-110cm | XL-XXL 110-120 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea (buc) | 35 | 200 | 100 |

Anexa nr.3

la caietul de sarcini IGSU

nr._______ din ___.___.2021

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CAGULĂ PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 335 cagule pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Caracteristici tehnice:

  - Țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent.

  - Deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21").

  - Rezistență la temperatură – minim 3000 C.

  - Rezistență la produse chimice.

  - Rezistență ridicată la abraziune.

  - Greutate – cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2).

  - Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție.

3. Cagulele vor avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.

Anexa nr.4

la caietul de sarcini IGSU

nr._______ din ___.___.2021

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.1 ,,Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor-IGSU) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției îl constituie 335 seturi compuse din: |
|  | Costum de protecție pentru pompieri (pantaloni și scurtă) – 335 buc; |  |  |
|  | Mănuși cu jambiere pentru pompieri – 335 perechi. |  |  |
| Dispoziții generale: |
|  | Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri. |  |  |
|  | Costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri vor face parte din categoria de îmbrăcăminte individuală pentru intervenţie la incendii şi acţiuni similare. |  |  |
|  | Costumul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă impuse de standardele UE şi cerinţele Asociaţiei comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2). |  |  |
|  | Costumul va fi confecţionat din materiale speciale, care asigură protecţia contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi A1 – D4 (44 – 62) şi are culoarea albastru-închis, cu benzi reflectorizante și fluorescente. |  |  |
|  | Costumul și mănușile vor permite spălarea automată la o temperatură de maxim 600C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald. |  |  |
|  | Durata de garanţie a produsului va fi de cel puțin 24 luni, în condiţiile normale de utilizare şi întreţinere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice. |  |  |
|  | Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. |  |  |
|  | Produsul gata confecţionat va corespunde prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat/aprobat. |  |  |
|  | În cazul în care prin utilizarea produsului nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare. |  |  |
|  | Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE. |  |  |
| Necesar costume: |
| Mărimi A2 B2 B3 C2 C3 D2 D3 Seturi 45 100 95 35 20 20 20 |  |  |
| Materialele utilizate la confecționarea costumului: |
|  | La realizarea costumului de protecţie pentru pompieri se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute mai jos: |  |  |
| 4.1.1 | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă |  |  |
| 4.1.2 | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă |  |  |
| 4.1.3 | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de 115± 7 g/mp |  |  |
| 4.1.4 | Bandă termoadezivă |  |  |
| 4.1.5 | Fermoar metalic |  |  |
| 4.1.6 | Benzi reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm. |  |  |
| 4.1.7 | Elastic cu lăţimea de 3,5 cm |  |  |
| 4.1.8 | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 3,5 cm |  |  |
| 4.1.9 | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 2,5 cm |  |  |
| 4.1.10 | Aţă ignifugă Nm 40/3 |  |  |
| 4.1.11 | Aţă ignifugă Nm 70/3 |  |  |
| 4.1.12 | Tricot patent 1:1 cu lăţimea de 8 cm realizat din fire ignifuge |  |  |
| 4.1.13 | Etichetă textilă şi etichetă de carton |  |  |
| 4.1.14 | Pungă polietilenă |  |  |
|  | Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug. |  |  |
|  | Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar), dublat pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2. |  |  |
|  | În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%). |  |  |
|  | Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse: |  |  |
| 4.5.1 | membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă; |  |  |
| 4.5.2 | suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanţier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă. |  |  |
| Notă: Aceste materiale vor forma un tot unitar, iar expresia „tot unitar” defineşte un ansamblu întreg, omogen şi inseparabil. |
|  | Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează. |  |  |
| Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor. |
|  | Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat. |  |  |
|  | Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoartele de încercări şi certificate de conformitate. |  |  |
|  | Dacă produsele prezentate vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie. |  |  |
|  | Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele vizibilitate prevăzute de anexa B din EN 469:2006. |  |  |
| Confecționarea costumului de protecție pentru pompieri. |
|  | Costumul de protecţie pentru pompieri se va compune din scurtă, pantaloni și mănuși cu jambiere pentru pompieri. |  |  |
| Caracteristici tehnice pentru scurtă: |
| 5.2.1 | Scurta se va compune din piepţi, spate şi mîneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică. |  |  |
| 5.2.2 | Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată. |  |  |
| 5.2.3 | Mînecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate). |  |  |
| 5.2.4 | Ajustarea mînecilor la încheietura mînii se va face cu bridă de ajustare cu bandă velcro. |  |  |
| 5.2.5 | La terminaţii mînecile vor avea fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 80 mm. |  |  |
| 5.2.6 | Scurta va fi deschisă în faţă şi se va închede cu fermoar metalic detaşabil şi bandă velcro cu lăţimea de 2,5 cm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 10 cm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul. |  |  |
| 5.2.7 | Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 23 cm de marginea inferioară vor fi fixate de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între benzi de 10 mm. |  |  |
| 5.2.8 | Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui. |  |  |
| 5.2.9 | Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului. |  |  |
| 5.2.10 | Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, pentru prinderea stației radio/lanternei de grup. |  |  |
| 5.2.11 | Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei. |  |  |
| 5.2.12 | Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut) pentru salvare/evacuare, cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei. |  |  |
| 5.2.13 | Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %. |  |  |
| 5.2.14 | Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 100 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro. |  |  |
| 5.2.15 | Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptuşeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare. |  |  |
| Caracteristici tehnice pentru pantaloni: |
| 5.3.1 | Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro. |  |  |
| 5.3.2 | La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu catarame. |  |  |
| 5.3.3 | Pantalonii se vor ajusta pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral. |  |  |
| 5.3.4 | Pantalonii vor fi căptuşiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu ţesătură din viscoză şi din aramidă. |  |  |
| 5.3.5 | La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100 %, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble. |  |  |
| 5.3.6 | La o distanţă de 23 cm de marginea inferioară a pantalonului se va fixa două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 10 mm. |  |  |
| 5.3.7 | Ajustarea pantalonului la terminaţie se va face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 25 mm, care se va aplica la 70 mm de tiv. Brida va avea lungimea de 120 mm şi lăţimea de 50 mm. |  |  |
| 5.3.8 | Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare. |  |  |
| 5.3.9 | Toate cusăturile pe care se va aplica benzi de etanşare se vor supune verificărilor de impermeabilizare la apă, determinări care se fac pe produsul gata confecţionat. |  |  |
| 5.3.10 | Îmbinările de la umăr, îmbinările laterale ale scurtei şi pantalonului se vor realiza prin cusături de închidere surfilate. |  |  |
| 5.3.11 | Îmbinările de la răscroiala mânecii scurtei se vor realizaa prin cusături simple şi surfilate. |  |  |
| 5.3.12 | Tighelele de pe faţa costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte |  |  |
| 5.3.13 | Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate. Îmbinările nu trebuie să fie încreţite. |  |  |
| Caracteristici tehnice a mănușilor cu jambiere pentru pompieri: |
| 5.4.1 | Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării. |  |  |
| 5.4.2 | Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă. |  |  |
| 5.4.3 | Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. |  |  |
| 5.4.4 | Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată; |  |  |
| 5.4.5 | Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon; |  |  |
| 5.4.6 | Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint. |  |  |
| 5.4.7 | La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură. |  |  |
| 5.4.8 | Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid. |  |  |
| 5.4.9 | Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm. |  |  |
| 5.4.10 | Necesar mănuși. Mărimea 9/M 10/L 11/XL Perechi 35 200 100 |  |  |
| Marcarea şi ambalarea costumului și mănușilor. |
| 6.1 | Scurta, pantalonul și mănușile cu jambiere vor fi marcate cu numărul standardului în vigoare (la momentul executării produselor) și cu marcajul CE |  |  |
| 6.2 | Pe eticheta costumului va fi înscris nivelul de performanţă după cum urmează: Xf2 şi Xr2 – pentru nivelul protecţiei împotriva căldurii (flacăra, respectiv radiaţie); Y2 – pentru nivelul rezistenţei la presiunea hidrostatică iniţială; Z2 – pentru nivelul rezistenţei la vaporii de apă. |  |  |
| 6.3 | Fiecare produs va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricaţiei, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. De asemenea costumul de protecţiei pentru pompieri va fi însoţit de informaţiile privind folosirea. Aceste instrucţiuni vor fi întocmite de furnizor. |  |  |
| 6.4 | Costumul va fi ambalat în pungă de polietilenă, individual, luîndu-se toate măsurile de prevenire a degradării costumelor. |  |  |
| Propunerea tehnică va fi însoţită în mod obligatoriu de: |
| 7.1 | Mostră de produs – marcată conform cerinţelor prestabilite - 1 buc. |  |  |
| 7.2 | Materiile prime de bază precizate în pct. 4.1. vor avea marginile originale cu ştampile aplicate, la un capăt de către furnizor (producătorul ţesăturii), iar la celălalt capăt de către laboratorul care a efectuat analizele – cîte 2 ml. |  |  |
| 7.3 | Rapoarte de încercări – pentru materiile prime de bază şi pentru materialele auxiliare ale căror caracteristici vor fi prezentate în specificaţia tehnică în original sau copia legalizată, emise pentru procedura de achiziţie, cu precizarea că operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine. |  |  |
| 7.4 | Documentele trebuie să fie emise de un laborator specializat, neutru şi acreditat care nu aparţine operatorului economic sau furnizorului (producătorului) de materie primă. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.2 ,,Centură pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 335 centuri pentru pompieri. |  |  |
| Caracteristicile tehnico-tactice: |
| 2.1. | Destinată condițiilor grele de lucru. |  |  |
| 2.2. | Rezistență termică. |  |  |
| 2.3. | Realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat. |  |  |
| 2.4. | Lăţimea centurii – 85 mm. |  |  |
| 2.5. | Cataramă de închidere cu dubla siguranță. |  |  |
| 2.6. | Cataramă de ajustare și siguranța suplimentara. |  |  |
| 2.7. | Inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit. |  |  |
| 2.8. | Mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt. |  |  |
| 3. | Necesar centuri: Mărimea M-L 90-100 cm L-XL 100-110cm XL-XXL 110-120 cm Perechi 35 200 100 |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.3 ,,Cagulă pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 335 cagule pentru pompieri. |  |  |
| Caracteristicile tehnico-tactice: |
| 2.1. | Țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent. |  |  |
| 2.2. | Deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21"). |  |  |
| 2.3. | Rezistență la temperatură – minim 3000 C. |  |  |
| 2.4. | Rezistență la produse chimice. |  |  |
| 2.5. | Rezistență ridicată la abraziune. |  |  |
| 2.6. | Greutate – cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2). |  |  |
| 2.7. | Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție. |  |  |
| 3. | Cagulele vor avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

CONDIŢII GENERALE DE RECEPŢIE A PRODUSELOR

    - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecţionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificaţiile tehnice precum şi similitudinea acestuia cu modelul omologat.

    - Documentele tehnice trebuie să fie emise de Organisme Notificate la nivel U.E. / laboratoare specializate, neutre și acreditate.

    - Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parţiale, pe loturi, vor fi însoţite de certificate de conformitate, certificat de garanţie şi de calitate emise de către furnizori, documente ce vor fi analizate cu ocazia recepţiilor calitative.

    - Inspectoratul GSU al MAI îşi rezervă dreptul de a efectua verificări asupra respectării proceselor pe fluxul de fabricaţie şi inspecţii finale la produsele ce au fost livrate unităţii contractante, precum şi de a solicita suplimentar furnizorului, în cazul recepţiei unui lot de produse, efectuarea de analize de laborator, pe eşantioane prelevate din acesta, pentru verificarea conformităţii produselor cu cerinţele prevăzute în specificaţia tehnică, urmând ca recepţia să fie considerată finalizată numai după primirea rezultatelor analizelor de laborator.

    - Costurile aferente a determinărilor menționate mai sus vor fi suportate de către furnizor. Orice neconformitate, faţă de cerinţele prevăzute la specificaţia tehnică, a caracteristicilor fizico-mecanice determinate de laborator, atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

    - Produsele ale căror caracteristici nu corespund cu prevederile prezentei specificații tehnice, sunt considerate oferte neconforme, fapt ce atrage respingerea propunerii tehnice de la procedura de achiziții, respectiv respingerea ofertei.

    - Produsele vor fi realizate în condiţiile tehnice prevăzute de specificaţiile tehnice care sunt parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

DISPOZIȚII FINALE

  - Dimensiunile minime ale mostrelor vor fi depuse, în cantitatea solicitată.  Mostrele de materii prime de bază nu se restituie, ele constituind probe în cadrul unor eventuale litigii.

  - Dacă este cazul, evaluarea calitativă a mostrelor de produs se va face şi prin verificări distructive, drept pentru care autoritatea contractantă nu garantează menţinerea integrităţii acestora.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs maxim 30 zile după semnarea contractului, perioadă în care acestea vor fi restituite la solicitarea operatorilor economici.

  - Ofertele care nu vor fi însoţite de mostre de produs, mostre de materii prime de bază, precum şi de rapoartele de încercări conform standardelor în vigoare, actuale şi în original sau copie legalizată, vor fi considerate nule.

  - Pentru fiecare produs livrat se va menționa durata medie de utilizare și perioada de garanție.

  - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  - La livrare produsele vor fi însoțite de fișa de instrucțiuni de utilizare a fiecărui tip de echipament individual de protecție, care să cuprindă depozitarea, utilizarea, curățarea, întreținerea, dezinfectarea, etc, fișă care va fi redactată în limba română.

  - În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate de analiză conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se vor menţiona termenele de garanţie.

  - Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.

| COORDONAT Șef adjunct Inspectorat colonel al s/intern Alexandru OPREA ____________ 2021 | ÎNTOCMIT Șef al DGI a IGSU colonel al s/intern Alexei LAVRINENCO _____________ 2021 |
| --- | --- |
|  | Șef al DOI a DGI maior al s/intern Alexandru SUSARENCO _____________ 2021 |