Costum de concepție simplă, compus din pantaloni şi jachetă.

Culoare albastru închis cu logoul cerut, dotată cu cate 2 benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, la scurtă -pe umeri și brațe, la pantaloni – la nivelul genunchilor.

Jachetă cu nasturi pe centru şi la mâneci, cu 2 buzunare frontale şi 1 sau 2 buzunare la piept.

Pantalonii cu șliț și cu elastic la mijloc, cu 2 buzunare  laterale

Material: doc sanforizat (BBC 100%), nu mai mic de 260 g/m2

Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N

Rezistența la uzură: minim 1500 de cicluri

Rezistența la sfâșiere (nu mai mic de): pe urzeală 39N; pe bătătură 49N