| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă de iarnă pentru personalul tehnic - ingineresc |  |  |  | Scurta model drept, echipată cu 4 buzunare comode cusute în exterior. Fermoar şi lipici pe centru. Certificat de calitate la fermoar. Glugă detașabilă și reglabilă. Bandă reflectorizantă. Cotiere armate. Stofă: 100% poliester, nu mai mic de 250 gr/m2 Dublură: sintepon nu mai mic de 250 g / m2. Culoare: albastru închis cu logoul cerut. La tesatura prima Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010, nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013, nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013, nu mai mic de 4 baluri; ГОСТ 11209-85 |  |  |  |  |
| Scurtă de iarnă pentru muncitori |  |  |  | Material: 100 % poliester Cusături etanșate, buzunarele frontale acoperite cu clapete împotriva pătrunderii apei, manșetă elastică la interior, ventilație pe spate și la subraț Culoare: albastru închis cu logoul cerut. Stofă: nu mai mic de 250 gr/m2 Dublură: sintepon sau poliester nu mai mic de 250 g / m2 Culoare: albastru închis cu logoul cerut. La tesatura prima Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010; nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013; nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013; nu mai mic de 4 baluri; ГОСТ 11209-85 |  |  |  |  |
| Pelerină impermeabilă |  |  |  | Material: 100 % poliester acoperit cu polimer. Cusături etanșate, buzunarele frontale acoperite cu clapete împotriva pătrunderii apei, manșetă elastică la interior, ventilație pe spate și la subraț. Culoare: albastru închis cu logoul cerut. Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de sfîțiere (nu mai mic de) : pe urzeală 39N, pe bătătură 24N; Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010; nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013; nu mai mic de 4 baluri; Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013; nu mai mic de 4 baluri; ГОСТ 11209-85 |  |  |  |  |
| Vestă reflectorizantă |  |  |  | Material: 100 % poliester fluorescent nu mai mic de 120 g/m² - 2 benzi reflectorizante - închidere cu velcro Certificată clasa 2 de vizibilitate EN 471 Culoare: galben neon cu logoul cerut. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costum de lucru |  |  |  | Costum de concepție simplă, compus din pantaloni şi jachetă. Jachetă cu nasturi pe centru şi la mâneci, cu 2 buzunare frontale şi 1 buzunar la piept. Pantalonii cu șliț și cu elastic la mijloc, cu 2 buzunare laterale Material: doc sanforizat (BBC 100%), nu mai mic de 260 gr/m2 Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Rezistența la uzură: minim 1500 de cicluri Rezistența la sfățiere (nu mai mic de) : pe urzeală 39N; pe bătătură 49 N Culoare: albastru închis cu logoul cerut. |  |  |  |  |
| Costum pentru sudor |  |  |  | Costum format din scurtă şi pantaloni. Scurta cu încheietoare centrală , cu bucle şi nasturi. Pantaloni drepți cu o curea. Protecție împotriva scânteilor şi împotriva stropilor de metal topit. Material: pânză de cort, greutate min. 480 g / m2, proprietăți ignifuge. Culoare: albastru închis cu logoul cerut. |  |  |  |  |
| Costum de lucru din postav |  |  |  | Costum de protecție confecționat din țesături cauciucate, format din pantaloni cu ciorapi de protecție, un tricou cu glugă, mănuși cu trei degete. |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costum bucătar |  |  |  | Costum pentru bucătar din trei piese: pantaloni, bluză cu mâneca lungă reglabilă şi bonetă. Țesătura tercot, 65% poliester 35% bumbac, greutate min. 200g/m2 Culoare albă. |  |  |  |  |
| Șorț de bucătărie |  |  |  | Material față: bumbac Culoarea bej |  |  |  |  |
| Încălțăminte pentru bucătari și îngrijitori de încăperi de producție și de serviciu |  |  |  | Culoare galbenă Încălțăminte tip „slip-on” Material talpă: PVC Ambalaj 0,8÷2,7 kg |  |  |  |  |
| Bonetă bucătar |  |  |  | Tip material: bumbac culoarea albă. |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Halat medical |  |  |  | Halat cu mâneca lungă cu anchior. Material: Tercot – 67% Poliester, 33% Bumbac Culoare: alb Densitatea – 140g / m2 Permiabilitatea la aer nu mai mic de 50 dm²/m² Higroscopicitatea nu mai mic de 6% |  |  |  |  |
| Încălțăminte pentru medici și asistente |  |  |  | Saboți medicali pe talpă interioară, orificii şi o curelușa, confecționați din piele naturală. Talpa din poliuretan şi PVC. Culoare albă. Modificarea dimensiunii după înmuiere : pe urzeala 5% ; pe bătătură 2% |  |  |  |  |
| Bonetă medicală |  |  |  | Tip material: bumbac culoarea albă. |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Halat de lucru, rezistent chimic |  |  |  | Material: amestecat (65% bumbac, 35% poliester) cu finisaj hidrofug, densitate nu mai puțin de 140 g/m2 Permiabilitatea la aer nu mai mic de 50 dm²/m² Higroscopicitatea nu mai mic de 6% Elastic, cu protecție împotriva celor mai multe substanțe chimice Buzunare la piept şi mijloc. Mâneca lungă. Culoare: turcoază sau alb. |  |  |  |  |
| Halat de lucru |  |  |  | Halat cu mâneca lunga, culoare albastru, închidere cu capse, trei buzunare aplicate. Material: 60% bumbac; 40% poliester Permiabilitatea la aer nu mai mic de 50 dm²/m² Higroscopicitatea nu mai mic de 6% |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șorț antichimic |  |  |  | Șorț din PVC groasă şi rezistentă, cu capse sudate şi bretele confortabile. Mărime : 90x120 cm Material: polimer; Grosime: 0,3 mm; Culoare: negru |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pantaloni salopetă de lucru cu buzunar pieptar |  |  |  | Pantaloni salopeta de lucru cu buzunar pieptar şi bretele ajustabile, cu inserție genunchiere, buzunare multiple lateral şi spate. Material tercot 65% poliester, 35% bumbac Densitatea min. 225 g/m Culoare: albastru royal Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Sarcina de sfîșiere nu mai mic de : pe urzeală 39N, pe batătură 24N |  |  |  |  |
| Pantaloni vătuiți |  |  |  | Pantaloni lungi drepți cu două buzunare laterale şi bretele ajustabile, cu șnur reglabil. Material: 65% poliester - 35% bumbac, vătuiți Culoare: albastru royal. Densitatea min. 225 g/m² Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Sarcina de sfîșiere nu mai mic de : pe urzeală 39N, pe batătură 24N |  |  |  |  |
| Lenjerie de corp termoizolantă |  |  |  | Set pentru bărbați format din tricou şi pantalon de corp. Material: 65% bamboo fibre + 30% Tencel + 5% Spandex. Respirabil. Hidroscopicitate nu mai mic de 6% Permiabilitatea la aer nu mai mic de 150 dm²/m² |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocanci de lucru îmblăniți |  |  |  | Tip încălțăminte: bocanci îmblăniți, piele naturală. Fețele bocancilor din piele hidrofobizata. Căptușeala textilă. Inserții reflectorizante. Talpa din poliuretan dublă cu rezistență excelentă la contactul cu uleiuri sau hidrocarburi. Bombeu metalic cu protecţie strivire - 200 Joule. Bombeu cauciucat pentru o mai bună protecție Lamela protecție perforare din oțel. Interior cu forma anatomică. Rezistența mecanică mare. Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămimtei de lucru. |  |  |  |  |
| Bocanci de lucru |  |  |  | Tip încălțăminte: bocanci de lucru, fără bombeu metalic. - interior cu forma anatomică - rezistența mecanică mare - sistem șoc absorbant incorporat - talpa antiderapantă, antistatică din dublu poliuretan PU/PU, rezistentă la uleiuri si carburanți, injectată direct pe fețe Bombeu cauciucat pentru o mai bună protecție Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămimtei de lucru. |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cizme de cauciuc |  |  |  | - cizme din PVC dublu injecție - căptușeală textilă - talpa din PVC/ nitril, antiderapantă SRC, antistatică, rezistentă la uleiuri; - soc absorbant în calcai - bombeu metalic în vârf ( 200 Joule) și inserție lamă anti perforație în talpă pentru protecție la obiecte tăioase - forma anatomică Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămimtei de lucru. |  |  |  |  |
| Cizme din țesătură impregnată cu cauciuc (chirză) |  |  |  | Cizme de lucru, model de aplicare universală, asemănător tip «Практик». Tureatcă înaltă 35 cm, neclintit. Curea reglabilă pentru picior. Trebuie să fie rezistente la riscurile mecanice (uzură, sfâșiere, sudură) conform SM SR EN ISO 20347 - Echipament de protecție personală a încălțămimtei de lucru. |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mănuși combinate |  |  |  | Mănuși cu palma din piele, spate de bumbac şi manșete cu arici Norme: SM EN 388 Rezistență la sfîșiere min. 25N Rezistență la perforație min. 60N |  |  |  |  |
| Mănuși de pânză |  |  |  | Mănuși cu un deget din bumbac din stofă prelată în zona de palme Materialul de bază este bumbacul (cu ață dublă) severă Norme: SM EN 388 Rezistență la sfîșiere min. 25N Rezistență la perforație min. 60N |  |  |  |  |
| Mănuși electroizolante |  |  |  | Mănuși de protecție electroizolante din latex natural, vulcanizat, formă anatomică, manșetă dreaptă. Lungime 36 cm, grosime 1,5-1,8 mm, clasa de protecție 3/RC Norme:SM EN 388 |  |  |  |  |
| Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante |  |  |  | Mănușile din piele au rol de protecție mecanică împotriva tăieturilor, înțepăturilor și zgârierii mănușilor electroizolante. Mănușile sunt fabricate din piele de vită și capră, de calitate superioară și sunt prevăzute cu o chingă ajustabilă din material textil pentru fixarea corespunzătoare pe mănușa electroizolantă din cauciuc Norme:SM EN 388 Rezistență la sfîșiere min. 25N Rezistență la perforație min. 60N |  |  |  |  |
| Mănuși piele șpalt |  |  |  | Mănuși din piele șpalt cu 5 degete. Material: piele șpalt bovină, rezistentă. Culoarea galbenă. Întăritura palmei din piele integrală de bovină, dosul palmei și manșeta din material textil rezistent. Protectori din piele pentru degetul arătător și mare, artere, unghi și osul pumnului. Căptușeala palmei din bumbac Norme:SM EN 388 Rezistență la sfîșiere min. 25N Rezistență la perforație min. 60N |  |  |  |  |
| LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cască de protecție |  |  |  | Material: polietilenă HD, rezistență UV, calota din plastic, rezistență la temperaturi de la -20°C până la + 50ºC. Rezistență dielectrică. Suspensie ajustabilă cu fixare în 6 puncte, bandă anti-transpirație, reglare manuală. |  |  |  |  |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cască antizgomot |  |  |  | Căști dielectrice cu banda reglabilă pentru protejarea organelor auditive de zgomot. Asigurarea reducerii zgomotului cu 20-30 dB. Norme: EN 352-1 |  |  |  |  |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochelari de protecție transparenți |  |  |  | Ochelari pentru protejarea ochilor împotriva particulelor, așchiilor, substanțelor chimice. Caracteristici: lentila transparentă din policarbonat; tratament anti zgâriere, antiaburire; aerisire indirecta. Norme: EN166 si EN170 |  |  |  |  |
| Ochelari pentru tăietor cu gaze |  |  |  | - ochelari de protecție cu sticla cu sistem de fixare cu balamale - curea elastică reglabilă - filtru de întunecare 10DIN |  |  |  |  |
| Ochelari de protecție pentru sudor |  |  |  | Ochelari de protecție sudor pentru sudare/tăiere/lipire oxi-gaz. - Întunecime: DIN 5 - Diametru lentile: 50 mm - Lentile interschimbabile - Rama din aluminiu - Rabatabil - Protectoare laterale - Dimensiuni: 130x60x65 mm |  |  |  |  |
| Mască pentru sudor |  |  |  | Tip material: carton fibră Dimensiunea ecranului: 110x52 mm Tipul filtrului de lumină: sticlă |  |  |  |  |
| Filtru de lumină pentru mască sudură |  |  |  | Externă. Dimensiuni: 110x52 mm |  |  |  |  |
| Ecran de protecție facială din plexiglas transparent |  |  |  | Scut facial integral, cu ecran de protecție din plexiglas total transparent. Banderola de frunte executata din polipropilena rezistenta la șocuri. Cuplajul banderolei este reglabil, ușor de mânuit. Ecranul transparent interschimbabil, executat din PVC. Norme: EN166 |  |  |  |  |
| LOT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mască de protecție cu filtru de cărbune activ |  |  |  | Masca cu filtru din carbon activ Materialul superior din patru straturi ( 3 straturi de țesătură densă nețesuta + 1 strat de carbon activ) Filtrare bacterii: 99,5% Dimensiune: 9,5 cm x 17 cm Norme: EN 149:2001 + A1:2009 |  |  |  |  |
| Semi-mască anti praf simplă |  |  |  | Semi mască fără supapă, în formă de cupă, pentru protecție la substanțe solide netoxice. Capacitate de filtrare până la 4 x CMA (Concentrația maximă admisă) Straturi multiple pentru o protecție sporită a căilor respiratorii Benzi de fixare din cauciuc. |  |  |  |  |
| LOT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centură de poziționare |  |  |  | Centura de poziționare pentru lucru la înălțime - 2 inele metalice mari de poziționare laterale, rezistență > 2500 daN - catarama de închidere - protector lombar, bumbac /pes respirabil - dublura chinga PES lata de 45 mm, rezistența > 3000 daN - piese metalice nichelate Greutate: aprox. 390 g |  |  |  |  |
| Centură de salvare cu frânghie |  |  |  | Centura profesionala de siguranța tip ham: - 2 inele de ancorare: dorsal şi sternal - 3 puncte de ancorare: 2 lateral, 1 la nivelul abdomenului - chinga din poliester cu lățimea de 45 mm - protector lombar (dimensiune 770 x 200 mm) - inelele de reglare din aluminiu - posibilitate de reglare a chingilor. |  |  |  |  |
| LOT 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frânghie de polipropilenă |  |  |  |  10-14 mm |  |  |  |  |
| Frânghie împletită sintetică |  |  |  |  10-16 mm |  |  |  |  |
| Frânghie de cânepă |  |  |  |  10-20 mm |  |  |  |  |
| LOT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umbrelă pentru protecție la sudarea în mediu deschis |  |  |  | Umbrelă de protecție sudura cu 10 sârme, din țesătură hidrofugă cu rezistență ridicată la foc, echipat cu mecanism de înclinare. Capetele sârmelor închise cu dopuri pentru a proteja țesătura. Diametru 300 cm. |  |  |  |  |
| Cort pentru sudor |  |  |  | Tip material: material prelată ignifugă |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________