”Aprob”

Inginer-șef

SRL”Moldovatransgaz”

_________ Baidauz I.E.

«Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Indici, parametri, caracteristice ale produsului | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email albă | kg | 238,00 |
| 2 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email albastru | kg | 479,00 |
| 3 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email galben | kg | 1 275,00 |
| 4 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email verde | kg | 99,00 |
| 5 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email cafeniu | kg | 31,00 |
| 6 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email roșu | kg | 266,00 |
| 7 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email gri | kg | 734,00 |
| 8 | Vopsea email | (conf. Anexa 1) vopsea email negru | kg | 355,00 |
| 9 | Grund anticoroziv | (conf. Anexa 2) grund alchidic | kg | 645,00 |
| 10 | Diluant | diluant tip 646 sau cu proprietati asemănatoare | l | 96,00 |
| 11 | Diluant | diluant compatibil cu email/grund | l | 1 351,00 |
| 12 | Vopsea emulsie acrilica, exterior si interior | (conf. Anexa 3) | kg | 1 110,00 |
| 13 | Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi | (conf. Anexa 4) | kg | 162,00 |
| 14 | Grund pentru tencuieli decorative (cu nisp de quart) | (conf. Anexa 5) | kg | 217,00 |
| 15 | Grund pentru suprafețe puternic absorbante | (conf. Anexa 6) | kg | 1 050,00 |
| 16 | Vopsea de grădină | Vopsea emuslie acrilica cu adaosuri speciale, pentru protecția butașilor și copacilor 10-15 kg | kg | 514,00 |
| 17 | Pigment pentru vopsea | (conf. Anexa 7) | kg | 24,00 |
| 18 | Impregnant antiseptic | (conf. Anexa 8) | kg | 70,00 |
| 19 | Vopsea acrilică | Vopsea pentru beton (albastră) | kg | 60,00 |
| 20 | Vopsea acrilică | Vopsea pentru beton (galbenă) | kg | 30,00 |
| 21 | Vopsea acrilică | Vopsea pentru beton (verde) | kg | 20,00 |
| 22 | Solutie pentru degrasare | De utilizare universală | l | 20,00 |
| 23 | Soluție pentru eliminarea vopselei | Soluție pentru îndepartarea vopselei vechi | l | 15,00 |
| 24 | Convertizor de rugina | Convertizor de rugina 0,4-0,5 kg | buc | 20,00 |
| 25 | Spray vopsea email | Mod de ambalare tub 400 -500 ml, culoarea albă lucios (Anexa 9) | buc | 15,00 |
| 26 | Spray vopsea email | Mod de ambalare tub 400 -500 ml, culoarea sură lucios (Anexa 9) | buc | 15,00 |
| 27 | Spray vopsea email | Mod de ambalare tub 400 -500 ml, culoarea negru lucios (Anexa 9) | buc | 10,00 |
| 28 | Spray vopsea email | Mod de ambalare tub 400 -500 ml, culoarea negru mat (Anexa 9) | buc | 15,00 |
| 29 | Spray vopsea email | Mod de ambalare tub 400 -500 ml, culoare rosie lucios (Anexa 9) | buc | 28,00 |
| 30 | Vopsea Grund auto | pentru repararea caroseriei | kg | 40,00 |

Șef secție producere                                                                 _________________ Galatan N.

Șef secției aprovizionare tehnico-materială                             _________________ Bleța C.

Șef secției  stațiilor de distribuirea gazului                              _________________ Visnevschi A.

Șef secției a exploatare conducte                                             _________________ Condratie G.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor   _________________ Dubenco D.

Anexa 1.

VOPSEA EMAIL

Descriere:

emailuri monocomponente pe baza de rasini alchidice grase.

Utilizare: Sunt utilizate pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru intretinerea sau repararea suprafetelor care au mai fost vopsite. De asemenea sunt utilizate pentru protejarea constructiilor supraterane, precum si pentru protectia anticoroziva a constructiilor de otel.

Elemente caracteristiceprincipale:

- putere de acoperire sporită

- pastrarea luciului timp indelungat

- rezistenta sporită la intemperii si la lovituri mecanice

- etalare si duritate buna

- uscare rapidă

Valabilitate in ambalaj:

24 - 36 luni de la data fabricatiei

Ambalare:

Ambaleaza in cutii metalice litografiate de capacitate neta minim 0.750 L  maxim 2.5L.

Condiții standarte de păstrare: (In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 - 25ºC.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alb, negru, albastru, galben, verde, roșu, gri si alte culori |  |
| a) Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | --- | lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice | vizual |
| 2 | Continut de substante nevolatile, 1g/100 cm2, 10 min, 105°C, min. | % | 45 - 60 ±1 | EN ISO 3251:2019 |
| 3 | Densitate, 23°C | g/ml | 0.9 - 1.18±0.02 densitati diferite functie de culoare produs | EN ISO 2811-1:2023 |
| 4 | Finete de frecare, max. | µm | 27-50 | EN ISO 1524:2020 |
| 5 | COV, max. | g/l | max 500 | EN ISO 11890 |
| b) Caracteristicile peliculei |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | - | lucios | vizual |
| 2 | Culoare | - | conform etalon/ catalog RAL | vizual |
| 3 | Luciu, 60°, min. | % | min. 75 | EN ISO 2813:2015 |
| 4 | timp de uscare, 23±2°C, umiditate relativa, 50±5% -timp de uscare la atingere -timp de uscare in adancime | min ore | 30-60 În decurs de 16 ore | ASTM D / ISO /EN |
| 5 | Duritate, min. | S | 70 - 180 | EN ISO 1522:2023 |
| 6 | Rezistentă la lovire, min | cm | 70-90 | EN ISO 6272 |
| 7 | Aderenta la suport, eforturi normale de tractiune | N/mm2 | 1-2 | EN ISO 4624 |
| 8 | Aderenta la suport, grila de 1 mm, cifra de aderenta |  | Clasa 0 - 1 | EN ISO 2409:2020 |

Metoda de aplicare:

Aplicarea se face prin pensulare, roluire sau prin pulverizare cu aer in conditii profesionale.

Conditii de aplicare:

- temperatura mediului: 10-30°C,

- umiditatea relativa a mediului: maxim 70%,

- temperatura suportului: cu cel putin 3°C mai mare decat temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii.

Consum specific: (negru, alb, albastru, galben, verde, roșu, gri și alte culori)

- de la 11 pană la 14 m2/l/strat

Reacoperire:

(Alb, negru albastru, galben, verde, roșu, gri și alte culori)

după 10 ore in functie de temperatura si grosimea primului strat

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef secției  stațiilor de distribuirea gazului    ___________________ Visnevschi A

Șef secției a exploatare conducte                   ___________________ Condratie G

Anexa 2

Grund anticoraziv

Descriere: Grundul anticoroziv - produs pe baza de rasini alchidice grase, pigmenti anticorozivi performanti, solventi organici si aditivi.

Utilizare: Se utilizeaza ca prim strat la protejarea anticoroziva a suprafetelor metalice, exploatate la exterior sau

interior, atat pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru intretinerea sau repararea

suprafetelor care au mai fost vopsite. De asemenea, se utilizeaza pentru protejarea anticoroziva a constructiilor pentru protejarea elementelor de constructii din otel.

Elemente caracteristice principale:

-asigura protectie sporită anticoroziva

-asigura aderenta foarte buna pentru straturile urmatoare ale sistemului de aplicare

-putere mare de acoperire;

-duritate sporită;

-rezistenta sporită la intemperii, lovire, zgâriere și șocuri.

Valabilitate in ambalaj:

18-36 luni de la data fabricatiei, in condiții standarte de păstrare.

Ambalare:  se ambaleaza in cutii metalice litografiate la capacitati de la 0.750L pana la 4L pe care se aplica eticheta.

Depozitare: in condiții standarte de păstrare (spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25ºC)

Date tehnice produs:

| 10 | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Caracteristicile produsului lichid |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | --- | lichid omogen, vascos, | vizual |
| 2 | Vascozitate Stormer, 25°C, dupa 2 ore | KU | 88-101 | ASTM D 562-10:2023 |
| 3 | Continut de substante nevolatile, 1g/100 cm2,105°C, 10 minute, min. | % | 70-85 | EN ISO 3251:2019 |
| 4 | Finete de frecare, max. | μm | 50-70 | EN ISO 1524:2020 |
| 5 | Putere de acoperire | nr. straturi | 1 | determinare practica |
| 6 | Densitate, 23°C | g/ml | 1,55 -1,65 | EN ISO 2811-1 |
| b) Caracteristicile peliculei |  |  |  |  |
| 1 | Aspect |  |  |  |
| 2 | timp de uscare la 23±3°C, umiditate relativa 50±5%, max. -la atingere- (Tip B) -in adancime- (Tip D) | min. | 15-30 180-360 | ASTM D 1640-D1640M/ 2022 |
| 3 | Duritate Persoz, min. | s | 240-260 | EN ISO 1522 |
| 4 | Aderenta la suport, grila de 1 mm | ---- | 1-2 | EN ISO 2409:2020 |
| 5 | Flexibilitate pe dorn cilindric, max. | mm | 2-3 | EN ISO 1519 |
| 6 | Rezistenta la soluții de clorura de sodiu ăn apa distilată | --- | buna,fara modificari dupa 24ore | EN ISO 2812-2 |

Detalii de aplicare:

Pentru diluare se utilizeaza diluantul compatibil cu grundul:

maxim 10-15%

Consum specific: de la 11 pană la 14 m2/l/strat

Conditii de aplicare:

-temperatura mediului: 10-30°C

-umiditatea relativa a mediului: max. 70%

-temperatura suportului (metalic) trebuie sa fie cu cel putin 3°C mai mare decat punctul de roua pentru a preveni condensarea umiditatii pe suport, ceea ce ar produce defecte ca: adeziune slaba, pori, etalare necorespunzatoare

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef secției  stațiilor de distribuirea gazului    ___________________ Visnevschi A

Șef secției a exploatare conducte                   ___________________ Condratie G

Anexa 3.

Vopsea acrilică

Descriere:  vopsea lavabilă mată alb gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior și interior. Conține hidroemulsie acrilică cu calcită și aditivi.

Utilizare: Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele..

Elemente caracteristiceprincipale:

-Rezistență sporită la intemperii, lovire, zgâriere și șocuri.

-Rezistentă la razele UV;

-Putere mare de acoperire;

-Aderență sporită la suport;

-Grad sporit de alb;

-Lavabilitate sporită;

-Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;

-Lasă pereții să respire;

-Pentru lucrări la interior şi exterior.

Culoare: alb mat.

Valabilitate in ambalaj: min. 24 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: găleţi din plastic de la 4 kg pînă la  15 kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspeclul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | Maxim 60% | EN ISO 3251:2019 |
| 3 | Finețea de dispersie | µm | max 100 | EN ISO 1524:2016 |
| 4 | Dimensiunea granulelor | Clasa | Clasa S1 (fină, mai mic de 100 µm) | EN ISO 1062-1:2013 |
| 5 | Densitatea | g/cm3 | 1,57 – 1,66 | EN ISO 2811-1:2016 |
| 6 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |
| 7 | Permeabilitatea la vaporii de apa | g/m2h | 0.6 – 6 | ISO 7783:2019 |
| 8 | Aderență la suport, la eforturi normale de tracțiune | N/mm2 | 0,5-1,2 | EN ISO 4624 |
| 9 | Aderența la suport tip grilă | clasa | 0 - 1 | EN ISO 2409:2020 |
| 10 | Rezistență la frecare umedă | Clasa | Clasa 1 - 2 | EN ISO 13300 |

Detalii de aplicare:

- pensulare, roluire: ca atare sau diluat max. 10%

- pulverizare cu aer in conditii profesionale: ca atare sau diluat max. 10%

Metoda de aplicare: aplicarea se face prin pensulare, roluire sau prin pulverizare cu aer

Consum:

-  pînă la 0,200  kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare la suprafață 30-45 minute pentru primul strat și definitive maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor  _________________ Dubenco D.

Anexa 4.

Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi

Descriere:  Grund gata de utilizare pentru a crește aderența. Conține hidroemulsie acrilică , nisip de cuarț și aditivi.

Utilizare: Se utilizează in interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării  aderenței inainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomană pentru amorsarea suprafelelor dense, slab absorbante: suprafele din beton, plăci de teracotă, elemente decorative din materiale artificiale.

Elemente caracteristiceprincipale:

- Aderență excelentă la suporturi minerale;

- Putere mare de acoperire;

- Rezistentă la factorii atmosferici;

-Pentru lucrări la interior şi exterior.

Valabilitate in ambalaj:

Min. 12 luni de la data fabricatiei.

Ambalare:

Găleţi din plastic de la  4 kg pînă la 22 kg.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Masa densă cu nisip de cuarț, culoarea roz | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | 40-70 | SEN ISO 3251:2019 |
| 3 | Dimensiune granulelor | Clasa | 100-400 µm | EN 1062-1:2013 |
| 4 | Denistate |  | 1,2-1,3 | EN ISO 2811 |
| 5 | Determinarea conținutului de compusi organici volatili(COV) | g/l | maxim 30 | EN ISO 11890 |

Metoda de aplicare: aplicarea se face cu bidineaua.

Consum:

-  pînă la 0,4 kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare la suprafață maxim 4 ore.

- Timpul de uscare complet maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor            _________________ Dubenco D.

Anexa 5.

Grund pentru tencuieli decorative

Descriere:  Grund se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, silicon, umpluturi minerale și aditivi.

Utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuieli . Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, tencuieli, plăci din gips-carton și alte baze minerale.

Elemente caracteristiceprincipale:

- Aderență excelentă la suport;

- Putere mare de acoperire.

-Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;

-Aplicare ușoară;

-Pentru lucrări la interior şi exterior.

Valabilitate in ambalaj: min. 12 luni de la data fabricării.

Ambalare: găleţi din plastic de la 4 kg pînă la 25kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Pasta densă, cu particule de nisip cuarț, culoare alb - transparent | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Denistatea | kg/l | 1,5-1,7 | EN ISO 2811 |
| 3 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | minim 65% | EN ISO 3251:2019 |
| 4 | Finețea de dispersie | µm | nu mai mult de 100 | EN ISO 1524:2016 |
| 5 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |
| 6 | Aderența la suport din mortar de ciment | N/mm2 | 0,5-1,2 | EN 1542:2002 |
| 7 | Conținutul de compuși organici volatili (COV) în produsul gata de utilizare, g/L, nu mai mult de | g/l | 30 | EN ISO 11890-1 |

Consum:

-  pînă la 0,3 kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor     _________________ Dubenco D.

Anexa 6.

Grund pentru suprafețe puternic absorbante

Descriere: Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

Utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor .Pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc.
Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

Elemente caracteristiceprincipale:

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;

- Putere bună de pătrundere;

- Pentru lucrări la interior și exterior.

Valabilitate in ambalaj: min. 18 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: ambalaj din plastic de la 1kg pana la  15 kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Lichid fara impuritati | SM SR EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Denistate |  | 1,0-1,10 | EN ISO 2811-1 |
| 3 | pH | h | Max 8,5 | EN ISO 789-9:2019 |
| 4 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | 40-50 | EN ISO 3251 |
| 5 | Determinarea conținutului de compuși organici volatili(COV) | g/l | maxim 30 | SR EN ISO 11890-2:2010 |

Metoda de aplicare: aplicarea se face cu bidineaua sau ruloul.

Consum:

-  pînă la 0,15 kg/m2

Uscare:

- Timpul de uscare maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor  _________________ Dubenco D.

Anexa 7.

Pigment pentru vopsea

Descriere:  Colorant concentrat pentru vopseli și tencueli decorative, Pentru uz  interior şi exterior.

Utilizare: Se utilizează pentru nuanțarea emulsiilor, adezivilor, uleiurilor, ftalice, cauciucului clorurat și altor vopsele. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripţii şi picturi. Pentru lucrări la interior şi exterior.

Elemente caracteristiceprincipale:

- Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii;

- Rezistentă la razele UV;

- Rezistenţă la abraziune;

- Gata de utilizare;

- Hipoalergică;

- Pentru lucrări la interior şi exterior.

Culoare: la alegere dupa paleta de culori.

Valabilitate in ambalaj: min. 18 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: flacon din plastic de 100 - 500ml.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Pasta omogena densă in diferite nuanțe. | EN ISO 1513:2013 |
| 5 | Densitatea | g/cm3 | 0,9 – 1,8 | EN ISO 2811-1:2016 |
| 6 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor        ________________Dubenco D.

Anexa 8.

Impregnant antiseptic

Descriere:  Compozitie antibiofoc, pentru lucrări la interior şi exterior.

Utilizare: Compoziţia necesară este destinată pentru protecţia complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor şi distrugerii biologice, la interiorul construcţiilor şi la exterior sub acoperiş de protecţie, împotriva acţiunii precipitaţiilor atmosferice şi umidităţii solului. Pentru tratarea şarpantelor, asterelilor, cosoroabelor, carcaselor sub căptuşeală, încăperilor din pod şi frontoanelor, streşinilor şi cornişelor la acoperişurile clădirilor mansardate, planşeelor, grinzilor, pereţilor, pereţilor despărţitori şi a altor elemente de construcţii din lemn, pe un termen de calcul de protecţie antifoc de minim 3 ani. Se admite utilizarea compoziţiei antibiofoc pentru protecţia biologică a suprafeţelor exploatate în aer liber, cu condiţia aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Acoperirile de lac sau vopsea pot fi applicate maxim peste 10-12 zile după tratarea cu compoziţia antibiofoc. Durata de serviciu a protecţiei biologice este de minim 10 ani.

Elemente caracteristiceprincipale:

-Impregnarea superficială asigură obţinerea de lemn greu inflamabil;

-Protejează lemnul împotriva albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor şi insectelor dendrofage pe o durată mare de timp;

-Păstrează textura, nu împiedică „respiraţia” lemnului;

-Pătrunde adânc în structura lemnului;

-Nu influenţează rezistenţa mecanică şi capacitatea de încleiere a lemnului;

-Gata de utilizare;

-Pentru lucrări la interior şi exterior.

Culoare: incolor.

Valabilitate in ambalaj: min. 12 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: ambalaj 5-10kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspeclul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | SM SR EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | minim 1,5% | SM EN ISO 3251:2019 |
| 3 | pH |  | maxim 10,0 | SM EN ISO 789-9:2019 |

Metoda de aplicare: se aplică prin rolare, pensulare, pulverizare, imersare, autoclavare.

Consum:

-  pînă la 0,3 kg/m2 (pentru a atinge grupa II de protecţie antifoc.)

-  pînă la 0,6 kg/m2 (pentru a atinge grupa I de protecţie antifoc.)

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef serviciu  eхploatare și reparații a cladirilor și edificiilor      _________________ Dubenco D.

Anexa 9.

Spray vopsea email

Descriere:  pentru lucrări la interior şi exterior.

Utilizare: Lac alchidic cu uscare rapidă pentru vopsirea suprafeţelor din metal, lemn, beton, gips, ceramică, sticlă şi anumite materiale sintetice şi plastice. Utilizat pe scară largă în domeniul auto, industrie, grădini, lucrări artistice, decorative, lucrări casnice realizate atât de amatori, cât şi profesionişti.

Elemente caracteristice principale:

- Acoperire foarte bună a suprafeţei vopsite.

- Rezistenţă ridicată la frecare şi la condiţiile atmosferice.

- Pentru utilizare atât în exterior, cât şi în interior.

- Culoare conform standardului RAL.

- Temperatura de aplicare: 15-25o

- Timp de uscare: 7-10 min.

- Randament 1,5-2,0 m2 în funcţie de culoare şi suprafaţa suport, la o singură aplicare.

- Rezistenţă la temperaturi înalte, de până la 140o

Valabilitate in ambalaj: min. 36 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: tub recipient pentru aerozol 400-500 ml.

Depozitare: se păstrează timp de 60 de luni de la data fabricării, într-un recipient bine închis, departe de aparatele de încălzire și dispozitivele electrice, protejat de umiditate și razele directe ale soarelui, la o temperatură între +5°C și +35°C.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspeclul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | SM SR EN ISO ISO 4618 |
| 2 | Densitatea relativă | cm3 | 0,75-1,2g/cm3 la 20 grade C | SM EN ISO ISO 11890 |
| 3 | Valorile limită pentru COV | g/l | Cat A (g) SBS: 350 g/l | SM EN ISO ISO 19069 |

Metoda de aplicare: se aplică prin pulverizare în 2-3 straturi.

Consum: suprafața de acoperire, în funcție de grosimea stratului, este de 0,8–1,0 m² – 150 ml; 1,5–2,0 m² – 400 ml.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Șef secției  stațiilor de distribuirea gazului    ___________________ Visnevschii A.