Anexa nr. 22

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1751605708153

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751605708153 din 04.07.2025

Obiectul achiziției: Șnur din spumă poliuretanică

Cod CPV: 24957200-9

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Șnur din spumă poliuretanică |  |  |  | Dispoziții generale Ofertanții care propun Șnur din spumă de poliuretan, destinat pentru executarea lucrărilor de reparație a rosturilor în suprafețele din beton sau asfalt, trebuie să prezinte în ofertele lor materialul în corespundere cu criteriile de mai jos. Șnur din spumă de poliuretan, cu secțiunea rotundă, este folosit pentru a împiedica etanșul de rosturi să adere la baza rostului și să dimensioneze corect grosimea de aplicare a etanșanților fluizi de rosturi în suprafețele din beton sau asfalt. Se utilizează la etanșarea rosturilor, cu aplicare mastic fierbinte la temperaturi de +150 ˚C + 180 ̊ C. Nu are absorbție de apă și este inalterabil în timp. Suprafața șnurului trebuie să fie antiaderentă și să permită dezlipirea naturală a etanșantului. 1. Caracteristici principale: - Densitatea – 35-45 kg/m³; - Nocivitate - nu; - Rezistența la tracțiune longitudinală – 35-45N/mm²; - Rezistența la tracțiune transversală – 25-40N/mm²; - Alungirea longitudinală – 10-20%; - Elasticitate – 8-12%; - Rezistență la solvenți - Bună; - Rezistență la deformare – Excelentă; - Stabilitate dimensională – Excelentă; - Rezistență la temperatura – de la -40ºC la +250ºC; - Absorbția de apă – nulă. - Caracteristici tehnice ale produsului: « Șnur din spumă de poliuretan penrtu executarea lucrărilor de reparație ale suprafețelor artificiale de pe aerodrom » - Rezistență la solvenți – valoarea: bună - Rezistență la deformare – valoarea: bună - Stabilitate dimensională – valoarea: bună - Rezistență la temperatura – Minim +160ºC la +220ºC max - Absorbția de apă – „0” (nulă) 4. Descrierea produsului: « Șnur din spumă de poliuretan penrtu executarea lucrărilor de reparație ale suprafețelor artificiale de pe aerodrom » 4.1 Șnur diametrul 32mm – 1000 m.l. (în role) 4.2 Șnur diametrul 25mm – 2000 m.l. (în role) 4.3 Șnur diametrul 20mm – 2000 m.l. (în role) 4.4 Șnur diametrul 15mm – 2000 m.l. (în role) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________