## (Specificaţii tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: Măști medicale faciale, de protectie, de unica folosinta

| Cod CPV | Denumirea bunirilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33140000-3 | Bunuri |  |  |  |
|  | Măști medicale faciale, de protectie, de unica folosinta | Material nețesut, trei straturi Spunbond-Meltblown-Spunbond, densitatea totală min70g/m2, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Protecție împotriva contaminării. Să permită respirația fără efort. Fixare cu bară din metal acoperită cu plastic, suficient de flexibilă pentru a se fixa bine pe nas și a menține forma setată. Elastic pentru fixarea pe urechi de o lungime și densitate potrivită pentru a asigura protecția, confortul și ergonomia. Ambalaj și marcare conform cerințelor pentru dispozitivele medicale. Avizare sanitară MS MPS RM Ambalare pînă la 50 buc, nesterile. - Anul fabricării - 2021 - Termen de garanție minimum 4 ani. CEN EN 14683:2019+AC-2019 |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________