Anexa nr. 22

la Documentația standard MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1778135100740

din data de 07.05.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier și diluant |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea albă RAL 9016 |  |  |  | - Dispoziții generale Vopsele speciale , destinate pentru executarea lucrărilor de marcaj ale pistelor de decolare-aterizare, căi de rulare aeronave , platforme de deservire aeronave la sol suprafețelor artificiale construite din beton armat sau asfalt bituminos. Ofertanții, care propun acest tip de vopsele trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos. Descrierea generală a produsului Vopsele speciale pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom construite din beton sau asfalt. Caracteristici principale: - Termen de uscare 15-20 minute la temperatura ambiantă de +20 ֩C ; - Consum optim; - Densitate - Randament mare; - Aplicare ușoară; - Rezistența înaltă la intemperii și lumina; - Termen de exploatare îndelungat; - Vizibilitatea înaltă în condiții de ploaie și ceață; - Eliminarea ușoară din sisteme a mașinilor pentru marcaj; - Lista aeroporturilor din UE , unde au fost aplicate marcajele (minim 5 aeroporturi civile). - Aplicare cu mașini de marcat “air-less” la presiuni de 150-200 atmosfere. - Temperatura minimă de aplicare + 2° C. - Termen de exploatare Termenul de exploatare ale vopselelor pentru efectuarea marcajului trebuie să fie îndelungat precum și garantat prin testarea privind rezistența la combustibili, substanțe de degivraj, uleiuri de motor și hidraulice și excelează în rezistența lor la kerosen. Rezultate testărilor trebuie să fie prezentate în Certificate. - Stabilitate la depozitare trebuie să fie de minimum, 24 luni din data livrării. - Termen de livrare : 45 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. - Standarde și alte certificate Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs. Vopsele trebuie să fie testate, certificate și aprobate în ceea ce privește standardele de culori conforme ICAO – Anexa 14- Aerodromuri ( STANAG 3711), precum și EASA la fel să corespundă standardelor: - ISO 9001:2015. - ACI Airport Council International ;APRON MARKINGS AND SIGHNS HANDBOOK Third Edition 2017 - Regulament UE Nr.139/2014 - Caracteristici tehnice ale produsului Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1.; Substanța; acrilică. 2.; Aspect; lichid. 3.; Termen de uscare -; minute.; 15-20 min max. 4.; Tip de aplicare; Manual/ mecanizat/airless. 5.; Cerințe speciale; Fără efect reflectorizant, rezistent la regenți de degivrare și trafic intens, rezistența chimică a produsului, inclusiv la combustibili. 6.; Consum; kg/m2; 0,4-0,6. 7.; Conținut substanțe solide; Minim 53% din volum. 8.; Compuși organici volatili; g/l; Max 400 g/l. 9.; Densitate; kg; 1.55-1.65. - Cerințe fată de livrarea produselor Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 Kg. | - Dispoziții generale Vopsele speciale , destinate pentru executarea lucrărilor de marcaj ale pistelor de decolare-aterizare, căi de rulare aeronave , platforme de deservire aeronave la sol suprafețelor artificiale construite din beton armat sau asfalt bituminos. Ofertanții, care propun acest tip de vopsele trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos. Descrierea generală a produsului |  |
| Vopsea galbenă RAL 1023 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea verde RAL 6029 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea roșie RAL 3020 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea neagră RAL 9005 |  |  |  |  |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |
| DIZOLVANT PENRTU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MARCAJ |  |  |  | - Dispoziții generale Ofertanții care propun Dizolvant, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom trebuie să se prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos. - Descrierea generală a produsului Dizolvantul reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezinta ca lichid transparent, si are ca scop diluarea, in special pentru corectarea vâscozității de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar si pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o buna întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor, dar si prin mărirea capacitații de întindere a acestora, odată cu păstrarea performantelor. Este utilizat, de asemeni, si la curățarea echipamentelor de marcare tip air less, sau instrumentelor folosite in procesul de aplicare. Trebuie sa fie compatibil cu vopseaua propusa. Caracteristici principale: - Timp scurt de reacție; - Consum optim; - Randament mare; - Posibilități de păstrare; - Eficient la corecția vâscozității; - Inert la culoarea vopselelor; - Asigura buna curățare; - Compatibilitate perfecta cu rășini alchidice grase; - Parțiala compatibilitate cu rășini alchidice slabe. - Termen de exploatare Dizolvantul, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării. - Standarde și alte certificate Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produsul respectiv, precum și trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice. HG 914/2020 - Caracteristici tehnice ale produsului Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1; Ingrediente; Solvenți organici. 2; Aspect; Lichid, transparent. 3; Densitate; gr/cmc; 0,79 ±0,910. 4; Refracție la 20°C; 1,440-1,460. 5; Interval de distilare; °C; 140-220. - Cerințe față de livrarea produsului Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-30 litri. |  |  |
| DIZOLVANT ARMA |  |  |  | - Dispoziții generale Ofertanții care propun Dizolvant arma, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom trebuie să se prezinte în ofertele lor o descriere în conformitate cu criteriile de mai jos. - Descrierea generală a produsului Dizolvantul arma reprezintă un amestec calculat, de diverși solvenți organici, ce se prezinta ca lichid transparent, si are ca scop diluarea, in special pentru corectarea vâscozității de aplicare, a produselor de acoperire realizate pe baza de rășini alchidice grase/ modificate, dar si pentru curățarea instrumentelor de aplicare. Este un produs standard, ce va asigura o buna întindere a vopselelor, emailurilor, lacurilor sau grundurilor alchidice, pe suporturi de diverse tipuri, ca lemn, metal, zidărie sau alte materiale minerale, prin reducerea vâscozității produselor, dar si prin mărirea capacitații de întindere a acestora, odată cu păstrarea performantelor. Este utilizat, de asemeni, si la curățarea echipamentelor, sau instrumentelor folosite in procesul de aplicare. Caracteristici principale: - Timp scurt de reacție; - Consum optim; - Randament mare; - Posibilități de păstrare; - Eficient la corecția vâscozității; - Inert la culoarea vopselelor; - Asigura buna curățare; - Compatibilitate perfecta cu rășini alchidice grase; - Parțiala compatibilitate cu rășini alchidice slabe. - Termen de exploatare Dizolvantul arma, destinat pentru executarea lucrărilor de marcaj ale suprafețelor artificiale de aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării. - Standarde și alte certificate Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs. - Caracteristici tehnice ale produsului: Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1.; Ingrediente; Solvenți organici. 2.; Aspect; Lichid, transparent. 3.; Densitate; gr/cmc; 0,79 ±0,10. 4.; Refracție la 20°C; 1,440-1,460. 5.; Interval de distilare; °C; 140-220. - Cerinte privind livrarea produsului: Se livrează în butoaie metalice cu volumul de 220 litri. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: __________________ În calitate de: ____________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _______________________________