| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Material special destinat pentru protecția betonului |  |  |  | - Dispoziții generale Ofertanții care propun Materiale speciale, destinate pentru protecția betonului de aerodrom , trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile de mai jos. Materialul oferit trebuie să asigure protecția împotriva pătrunderi în beton a umezelii , apelor pluviale, reagenților , combustibilului reactiv , uleiurilor folosite în industria aeronautica și auto pe suprafețele din beton pe aerodrom. - Descrierea generală a produsului Materialul special, destinat pentru protecția betonului de aerodrom împotriva umezelii, apelor pluviale, reagenților lichizi și solizi , combustibilului reactiv , uleiurilor folosite în industria aeronautica și auto . Trebuie să reprezinte un produs chimic pe bază de apă, destinat pentru protecția elementelor din beton împotriva impacturilor termice între punctele de îngheț și dezgheț , care provoacă fisurare termică și exfolierea suprafețelor de beton , deteriorări legate cu înghețuri și dezghețuri ,reducerea pătrunderii ionilor de clorură și de asemenea interacțiunea dintre soluțiile alcaline și silicați. Materialul menționat trebuie să mențină betonul protejat , ajutând la minimizarea degradării suprafețelor de beton asociate cu umiditate. Materialul trebuie să aibă trei mecanisme eficiente pentru a proteja betonul în orice condiții meteorologice datorită formării a doua tipuri de cristale și creând un efect hidrofob. În prezența umidității, cristalele de un tip conținute în produs se extind, acoperind complet porii. Cristalele de al doilea tip absorb excesul umiditatea pe suprafața primilor cristale, împiedicând transferul umidității de la suprafața acestor cristale la beton. Aceste proprietăți hidrofile și higroscopice oferă o protecție dublă pe termen lung împotriva pătrunderea umezelii în beton. Caracteristici: - Trebuie să asigure un efect rezistent la umiditate de lungă durată . - Trebuie să asigure proprietăți de respingere a apei, protecție împotriva pătrunderii apei, combustibilului și uleiului de la suprafață. - Trebuie să fie rezistent la substante agresive, inclusiv acizi, combustibili, alcalini și uleiuri. - Trebuie să asigure protecția armaturii împotriva coroziunii fără deteriorarea protecției catodicae existente. - Slăbirea interacțiunii dintre alcalii și silice, protectie impotriva prafului de silicat. - Prevenirea pătrunderii ionilor de clorură din sare pentru dezghețare. - Creșterea rigidității betonului. - Etanșare și protecție a fisurilor de până la 1,5 mm. - Aplicarea Materialul trebuie să asigure posibilitatea de a fi folosit pentru protecția structurilor din beton și ciment , asociate cu expunerea la umiditate. - piste de decolare aterizare, căi de rulare aeronave. - zone de parcare a aeronavelor. - Consum material ; între 0.2-0.3 l/m2 - Termen de exploatare Materialul special, destinat pentru protecția betonului de aerodrom împotriva umezelii, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării. Termen efectiv de protecție a suprafețelor tratate ; minimum 5 ani de la data de aplicare pe suprafața de beton. - Standarde și alte certificate Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte următoarele informații, certificate de conformitate și de calitate pentru produs. Lista de aerodromuri unde sa aplicat materialul de protecție cu caracteristicile menționate. - ASTM C666-97. Metoda de determinare standard rezistența betonului la îngheț rapid şi dezghețare. - ASTM C1262-98. Metodologia standard de evaluare rezistența la îngheț a clădirii din beton elemente și blocuri. - ASTM C672-98. Metoda de determinare a rezistenței suprafețe de beton spre distrugere în timpul depozitării în reactivi de degivrare. - ASTM C1218. Metodă de determinare a conținutului de cloruri solubile în apă din mortar de ciment și beton. - ASTM C1202-97. Metoda de determinare electrică rezistența betonului la penetrarea ionilor cloruri. - ASTM D6489-99. Metodă de determinare a absorbției de apă a betonului întărit cu un strat hidrofob. - ASTM C944-99. Metoda de determinare a rezistenței suprafețe de beton si mortare la abraziune cu ajutorul unui tăietor rotativ. - ASTM D4541-95. Metoda de determinare a limitei rezistență la ruperea suprafețelor folosind contoare portabile de adeziv. - ASTM F609-96. Metoda de măsurare a rezistenței alunecare statică a tălpilor, tocurilor și alte materiale de încălțăminte folosind dispozitive pentru măsurarea alunecării orizontale. - ASTM E303-93. Metoda de măsurare a suprafeței frecare folosind un dispozitiv pendul. - ASTM C642-97. Metoda de determinare a densității, absorbția și porozitatea betonului întărit. - ASTM C457-98. Metodă de determinare microscopică a parametrilor de porozitate a solidificatului beton. - AASHTO T259-00. Rezistența betonului la pătrunderea ionilor de clorură. Alte standarde: ISO 2812-2:1993; Vopsele și lacuri. Definiție rezistență la influență lichide. Partea 2. Metoda scufundare în apă. CSN 73 2578; Testarea de impermeabilitatea pentru suprafețele materialelor de construcție. CSN 73 1326 Metoda B; Determinarea durabilității la săruri de dezghețare. ГОСТ 12730.5-84; Beton. Metode de determinare impermeabilă. ГОСТ 10060-87; Beton. Metode de determinarea rezistenței la îngheț. Tabelul 1. Caracteristici tehnice ale produsului: « Materialul special, destinat pentru protecția betonului de aerodrom » Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1.; Greutatea; 1,1. 2.; Viscozitatea; centipoises; 2,4. 3.; Punctul de îngheț; °C; -4. 4.; Punctul de fierbere; °C; 104. 5.; Efecte nocive asupra mediu înconjurător; Nu. 6.; Culoarea; Transparent. 7.; Miros; Nu. 8.; Toxicitatea; Nu. 9.; Abur; Nu. 10.; Inflamabilitatea; Nu. 11.; Se livrează în butoaie cu volumul de 1000 litri.; Canititatea – 4000 KG. |  |  |
| Material special pentru protectia asfaltului |  |  |  | Dispoziții generale Ofertanții care propun Materialul pentru protecția asfaltului pe aerodrom, trebuie să se prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile de mai jos. Materialul oferit trebuie să asigure protecția hidrofobă a asfaltului, protejând suprafețele de beton de la pătrunderea în pori a reagenților , combustibilului reactiv, uleiurilor folosite în industria aeronautica și auto. Descrierea generală a produsului Materialul pentru protecția asfaltului pe aerodrom trebuie să reprezintă un produs etanșând pe bază de asfalt și tratament intern pentru suprafețe asfaltice. Trebuie să fie conceput folosind un amestec special de liant de asfalt oxidat, care este stabil la razele ultraviolete și foarte bogat în compușii aromatici și modificat cu mai mulți compuși pe bază de silicon, insensibil la umiditate, care au grupuri active multifuncționale. Materialul trebuie să asigure o proprietate excelentă de protecție împotriva apei datorită prezenței siliciului compus. Materialul trebuie să aibă o vâscozitate scăzută și o tensiune superficială scăzută în comparație cu tăierile convenționale de asfalt și emulsiile care dau materialului caracteristici de penetrabilitate ridicată. Astfel de proprietăți îi permit să pătrundă ușor prin goluri și capilare făcându-i un tratament intern mai degrabă decât un simplu tratament de suprafață asfaltică unde: - Compensează compușii aromatici care ar pot fi pierdute în timpul procesului de întărire și datorită reacției de oxidare și deteriorarea cu raze ultrafiolete. - Compușii siliconici activi din materialul minimizează pierderile de aromatice în pavaj și minimizează oxidarea, și astfel se preconizează că va crește durata de viață a suprafețelor de două ori. - Îmbunătățește proprietatea de aderență și puterea de lipire între elementele de suprafața artificială mai ales cu agregatele, astfel reduce deplasarea și detașarea precum și emulsionare spontană datorită prezenței umidității. - Reduce porozitatea suprafeței prin etanșarea porozități pe partea de suprafață. Caracteristici: - Trebuie să fie gata de utilizat la temperaturi medii de +20*C. - Trebuie să reducă aderența gheții cu mai mult de 90% și prin urmare, trebuie să reducă consumul de substanțe chimice de dezghețare cu aproximativ 60%. - Trebuie să aibă vâscozitate scăzută care să permită patrunderea adâncă prin goluri și capilare. - Trebuie să asigure suprafețe asfaltice cu caracteristici de hidrofobicitate: Proprietăți excelente de respingere a apei care ajută la reducerea umidități. - Să asigure creșterea durabilității și sustenabilității asfaltului. - Trebuie să se îmbunătățească proprietățile de lipire între elementele suprafețelor, ca rezultat elimină deteriorarea suprafeței. - Trebuie să protejeze împotriva efectelor chimice cauzate de ionii de clor din săruri de dezghețare, acizi și substanțe caustice. - Trebuie să îmbunătățăsca proprietatea de aderența a marcajelor de aerodrom. - Trebuie să reducă creșterea vegetației. - Trebuie să se usuce rapid. - Trebuie să fie stabil razele ultraviolete. Aplicarea Materialul trebuie să asigure posibilitatea de a fi folosit pentru protecția suprafețelor din asfalt , asociate cu expunerea la umiditate. - piste de decolare - zone de parcare a aeronavelor - drumuri asfaltice Termen de exploatare Materialul pentru protecția asfaltului pe aerodrom, trebuie să fie cu termen de valabilitate de minim 12 luni de la data fabricării. Termen efectiv de protecție a suprafețelor tratate: minimum 5 ani de la data de aplicare pe suprafața asfaltului. Standarde și alte certificate Lista aerodromurilor unde a fost aplicat materialul de protecție a asfaltului. Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs. - AASHTO T 3224- Standard pentru mixturi asfaltice. - AASHTO T 166- Metoda standard de testare pentru asfalt compactat. - AASHTO T 245. Metoda de determinare a rezistenței suprafețe asfaltice la fluxul plastic cu aparatul Marșal. - ASTM F 606 Metodă de rezistenței statică la alunecare. - ASTM E 303 Proprietăți de frecare la suprafață. Tabelul 1. Caracteristici tehnice ale produsului: « Materialul special pentru protecția asfaltului pe aerodrom » Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1.; Greutatea; kg; 0,9-0,92. 2.; Culoarea; Neagră. 3.; Conținutul solid; %; 55-57. 4.; Miros; Nu. 5.; Abur; Nu. 6.; Se livrează în butoaie cu volumul de 208 litri.; Cantitatea 3000 kg. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |