|  | SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT | Pagina 6 din 11 |
| --- | --- | --- |
| ANEXA 1 |
| FIŞA TEHNICĂ CANALE DE CABLU PREFABRICATE DIN BETON ARMAT |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| PRODUCĂTOR |
| ŢARA DE ORIGINE |
| TIP (se specifică tipul concret) |  | УБК-1А (Л 20.10) * |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE | un | 30 |  |
| 1 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |
| 1.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 1.2 | Radiația solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 1.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 1.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 1.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 1.6 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |
| 2.1 | Lungimea | mm | 1990 |  |
| 2.2 | Lățimea | mm | 1000 |  |
| 2.3 | Înălțimea | mm | 160 |  |
| 2.4 | Clasa beton (minim) |  | C16/20 |  |
| 2.5 | Oțel beton (plasa) |  | C14 (A-III/Вр-1) |  |
| 2.6 | Greutatea | kg | ~270 |  |
| 2.7 | Caracteristici geometrice |  | conform desenului atașat |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |